CCTP « Band’Guide® »

Fourniture et pose de bande de guidage au sol, à l’usage des personnes aveugles et malvoyantes ou des personnes ayant des difficultés d’orientation de type « BAND’GUIDE » conforme à la norme NFP98-352 ou techniquement équivalent.

Format du module : largeur 240 mm, épaisseur 40 mm, longueur 1.02m, 4 nervures, longueur des nervures 1m, déport latéral 15 mm, déport frontal 10 mm,  hauteur des nervures 5 mm, largeur des nervures 30mm, entraxe des nervures 60 mm

Coloris : composée de béton monolithique blanc ou anthracite.

Type Band’Guide® de chez AMENAGEMENT LYONNAIS ou similaire.